Unter Vorbehalt auf Richtigkeit

Zerstörungsfreie Prüfung 2002

1.	3 Wellen Oberflächenrissprüfung

AL99,9 ;  42CrMo4 ; X 10CrNi18-8

Längsfehler: Mit welchem Verfahren außer Röntgen und Ultraschall?

AL99,9: FE , Magnetpulver mit Längsdurchflutung

42CrMo4: FE , Magnetpulververfahren Jochdurchflutung

X 10CrNi18-8: FE

2.	Warum wird neben dem Ultraschallen noch geröntgt?

Beim Ultraschall kann man die Lage von Fehlstellen sehr gut feststellen, jedoch nicht die Form. Beim Röntgen hingegen kann man die Form gut darstellen, die Lage jedoch nicht.

3.	Beschreiben sie das FE Verfahren und wofür ist es geeignet?

1. Werkstück reinigen

2. Werkstück mit Eindringmittel besprühen

3. Zwischenreinigung und Entwickler auftragen

4. Inspektion

5. Reinigung des Werkstücks ggf. mit Korrosionsschutz

Das FE Verfahren ist gut geeignet um Oberflächenfehler zu erkennen.

Ich übernehme keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Prüfung , ich habe sie lediglich abgeschrieben