# Vollwellenberechnung

Die Berechnung der Wellen erfolgt durch eine überschlägige Formel, die den benötigten Wellendurchmesser anhand des anliegenden Torsionsmomentes. Die Datenquellen sind sowohl das Buch „Decker Maschinenelemente“ und das „Tabellenbuch Metall“, als auch die Vorlesung von Prof. Feldmann.

Berechnungsgrundlagen:

- runder Querschnitt ( Vollwelle )

- anliegendes Torsionsmoment T

- Scherspannung aB  ( entspricht ca. 0,8*Rm)

- Sicherheitszahl 

Berechnungsverfahren:

Empfohlene Sicherheiten:

bei Torsionsbelastung		: =   4.....5

bei Biege- und Torsionsbelastung	: = 10...15

Scherspannungen (aB ) verschiedener Materialien (Einheit N/mm^2):

Baustähle (unleg.):             Qualitätsstähle:   		             Edelstähle:

St-60:      aB = 456	Ck-35:     aB = 480   (vergütet)	        46 Cr 2:     aB = 645

St-70:      aB = 536	Ck-45:     aB = 520   (vergütet)	   34 CrMo 4:     aB = 720

Ck-60:     aB = 640   (vergütet)           42 CrMo 4:     aB = 800

( Werte nach „Tabellenbuch Metall“)

Durchführung: